- IPA Elastikschlämme

Еластични уплътняващи шламове за уплътняване на сгради, покриващи пукнатините

## Описание на продукта

- IPA еластичен шлам е двукомпонентен продукт, състоящ се от:

- минерална компонента на сух хоросан

- течна компонента без разтворител за размесване

IPA еластичен шлам

- притежава висока способност на сцепление и се втвърдява без загуба на обем и без пукнатини

- Въз основа на способността си за огъване  и разтягане може да покрива и пукнатини.

- IPA еластичен шлам е проверен и се надзирава по DIN

- водонепроницаем е

- пригоден е като покритие по WHG §19 против трансформаторно масло и нафта

Свидетелства за изпитания:

Съюз за технически надзор TÜV юг 385174-1+2+3

DiBt Z-59.12.285

Сфери на приложение:

IPA еластичен шлам служи за еластично уплътняване на повърхности на сгради във вътрешността и отвън против подземна влага, повърхностна и просмукваща се вода без налягане, в частност върху основи с много напрежение.

IPA еластичен шлам е подходящ за уплътняване на външни стени на мазета от бетон и зидария, подпорни стени, бетонени подови плочи, балкони и тераси, както и за залепване на еластични ленти за фуги.

- IPA еластичен шлам  може да се използва също и като основа за групи хоросани РІ, РІІ и РІІІ

- (варовикови, варовиково-циментови и циментови замазки), както и за плочки и плочи.

IPA еластичен шлам  е поддатлив на проникване на водна пара, той е дифузионна спирачка спрямо въглероден диоксид (спирачка против карбонизиране)

IPA еластичен шлам  има добро сцепление върху почистени бетонови повърхности. Той не пропуска вода и е разрешен като покритие по WHG §19 против трансформаторно масло и нафта.

# Технически данни

| материална база | 2-компонентно, цимент/пластмаса |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прахообразни компоненти | течни компоненти |
| цвят | сив или бял | бял/млечен |
| съотношение за смесване | 7 тегловни части | 3 тегловни части |
| тегло в насипно състояние/плътност | около 1,3 kг/дм³ | около 1,1 kг/дм³ |

| якост на сцепление при опън върху бетон | 28 дни - 1,3 N/mm² |
| --- | --- |
| удължение при скъсване | до 30% |
| покриване на пукнатини | до 0,6 мм (при възникване на пукнатината) |
| якост на сцепление при опън | до 1,25N/мм² |
| пропускливост на водна пара (µ-стойност) | около 300 |
| срок за преработка | около 1 час (в зависимост от температурата) |
| тест за водонепропускливост (1,5 бара) | издържан |
| тест за съпротивление на дъжд | издържан |
| разход | минимум 2,5kг/м² според случая, за който се прилага многократно нанасяне! при трансформаторни вани многократно нанасяне! |
| дебелина на слоя на нанасяне | най-малко 1,5мм |
| Продължителност на съхранение: | около 6 месеца |
| Съхранение | сухо и без замръзване |
| Форма на доставка | 30 кг. бидони (21 кг. кофи и 9кг. пластмасови туби |
| Свидетелства за изпитания: | Съюз за технически надзор TÜV юг 385174-1+2+3 DiBt Z-59.12.285 |

# IPA еластичен шлам

Еластичен уплътняващ шлам за уплътняване на сгради, покриващи пукнатините

Преработка:

Основата се почиства от прах и насипни частици; за останалото важи VOB.

Основи от фино-порест бетон В15 трябва да нямат гнезда от чакъл, пукнатини и ръбове, гнездата с чакъл в бетона трябва да бъдат затворени преди уплътняването на повърхността с

IPA хоросани за пускане в действие. металните детайли се издълбават с длето на дълбочина 1,5см. Основата трябва да се намокри предварително до насищане на капилярите; да се отстрани оставащата вода (повърхността да е матово-влажна).

Зидарията с фуги трябва да се измаже с IPA преграждаща мазилка или с IPA универсален хоросан (уплътняващ хоросан).

При изработена с циментов хоросан зидария със запълнени фуги от варовиков пясък или от бетонени кухи тухли IPA еластичен шлам може да се нанася директно.

Да не се преработва при температури под +5оС, при очаквано замръзване или на замръзнала основа.

Всяко следващо нанасяне се извършва след достатъчно втвърдяване (най-рано след около 6 часа (в зависимост от температурата) Интензивното директно слънчево облъчване, например в разгара на лятото, или силното изсушаване от вятър по време на апликацията (прилагането). По време на срока за преработка и 72 часа след това температурата на основата и на материала трябва да бъде най-малко +5°C, но най-много +30°C, относителната влажност на въздуха не бива да надвишава 80%. Важат правилата за преработка на строителни материали, свързани с цимент или такива, които съдържат цимент.

Специални указания:

IPA еластичен шлам е продукт, съдържащ цимент. Затова цветът му може да варира леко в зависимост от суровините. За постигане на равномерен цвят на покритието IPA еластичният шлам  се намазва допълнително с IPAPLAST. Образуването на кора в работния съд може да бъде предотвратено с покриване на съда.

Указание за смесване:

Един 21-кг. чувал прахообразна компонента на IPA еластичен шлам  се разбъркват добре с 9-кг. течна компонента на IPA еластичен шлам с бързо въртяща се бъркалка.

Нанасяне:

IPA еластичният шлам  се нанася най-малко

2 пъти (две ръце) в съответно еднаква консистенция с помощта на четка. Да се спазва изискваната дебелина на слоя по ъглите и ръбовете.

Всяко следващо нанасяне се извършва след достатъчно втвърдяване (най-рано след около 6 часа (в зависимост от температурата).

За залепване на еластични уплътнителни ленти предварително да се намаже с IPA еластичен шлам.

Поставят се лентите за фугите и страничната тъкан се намазва още веднъж.

Готовият уплътнителен шлам да се преработва в рамките на 1 час, в прясно състояние IPA еластичният шлам може да се отстрани от уредите за работа с вода.

Пресните покрития да се пазят от слънце, студ и вятър и при нужда да се поддържат влажни.

Да се пазят готовите повърхности от механични наранявания; строителният изкоп да се запълни съгласно изискванията на VOB.

Работните уреди могат да бъдат почистени с чиста вода. Остатъци от материала, доставъчните опаковки съответно съдовете за смесване трябва да се изхвърлят съгласно предписанията на властите. Упътване за изхвърляне във втвърдено състояние: LGA-№. 314 09 EWC-№. 17 01 01

Указания за безопасност

Моля при работа носете защитно работно облекло, защитни очила и защитни ръкавици. По възможност да се избягва образуването на прах (циментов прах)! По време на преработката да не се пуши, пие или яде. При контакт с кожата и впръскване в очите да се изплаква веднага с вода, най-малко в продължение на 15 минути. Препоръчва се да държим в готовност чашка за промиване на очите със стерилен разтвор, за да изплакнем добре очите. След това веднага да се консултира очен лекар. Спазвайте моля указанията за безопасност и Разпоредбите на професионалното сдружение за работа със съдържащи цимент вещества.

СЪСТОЯНИЕ КЪМ 09/06