# IPA Unimörtel

Универсално приложима суха хоросанова смес за зидария

Описание на продукта

IPA UNIMÖRTEL е сух хоросан по DIN 18557, състоящ се от цимент по DIN 1164, пясък, допълнителни вещества и средства. IPA UNIMÖRTEL има зададено време за престой на открито – за смесване се добавя само вода.

Свидетелство за проведени изпитания

Технически университет Мюнхен № T21413/05-01– MPA Строителство Служба за изпитания на материалите за строителството, контрол на дълбочината на проникване на водата при уплътняваща хоросанова смес „IPA Unimörtel“, определяне на якостта на опън при огъване и якост на натиск.

Области на приложение

IPA UNIMÖRTEL е подходящ за поставяне на шахтови пръстени (така направените шахти издържат изпитване по DIN по отношение на плътността) – за допълнително фугиране на пръстените на шахтите – за фугиране на зидария с тухли и естествен камък - като водоотблъскваща мазилна на цокъла – за ремонтни работи както и за уравняване на повърхности и кухи длабове.

## Начин на действие(свойства):

IPA UNIMÖRTEL се преработва добре и не пропуща вода. Той бързо се втвърдява, слабо се свива (намалява обема си) и не разяжда строителната стомана. IPA UNIMÖRTEL има добро сцепление към основата.

Технически данни:

Материална база                свързан с цимент

Цвят			бетоново сиво

Най-голяма зърненост на добавъчния материал     2мм

Тегло в насипно състояние около         1,59 кг/дм3

Течност за приготовление	чиста вода

Разход на течността за приготовление 0,12 кг/л

.

Време на преработка 60 минути

(в зависимост от температурата)

Разход на материал	около 2,0 кг IPA UNIMÖRTEL

/м2 /мм дебелина на слоя

Показатели на пресния хоросан	Плътност в суров вид 2,09 гр./cм³

Съдържание на въздушни пори  10,8 об.%

Показатели на втвърдения хоросан	Дори и малки промени в количествата на течността за

приготовление предизвикват

ускоряване, съответно забавяне на

поведението на свързване.

Якост на натиск

| 1 ден | 26,5 N/ mm² |
| --- | --- |
| 7 дни | 45,1 N/ mm2 |
| 28 дни | 49,6 N/ mm2 |

Якост на опън при огъване

| 1 ден | 4,1 N/ mm2 |
| --- | --- |
| 7 дни | 7,7 N/ mm2 |
| 28 дни | 8,2 N/ mm2 |

Якост на сцепление при опън     7 дни > 2,0 N/mm²

повърхност на лом в бетона на основата

Форма на доставяне	25 кг хартиен чувал с полиетиленова подложка

Съхранение   Съхранението се извършва в не отворени оригинални опаковки, в сухи помещения. Температура на съхранение не по-ниска от +5°C, и не по-висока от +30°C.

Стабилност на съхранение

12 месеца при правилно съхранение.

### IPA Unimortel

#### Универсално приложима суха хоросанова смес за зидария

Указания за преработка    Основа

Основата трябва да бъде здрава и без наличие на вещества, пречещи на сцеплението. В дадени случаи трябва да се махне ръждата по арматурната стомана и да се наслои с IPATOP KS. Основата трябва да се намокри до насищане на капилярите (повърхността да бъде матово влажна, намиращата се отгоре вода да се отстрани.

Преработка:

IPA UNIMÖRTEL се смесва хомогенно с бавно въртяща се бъркалка до преработваем хоросан (сух хоросан, 3:1 вода). Хоросанът се нанася с подходящ инструмент, уплътнява се и се работи. При по-големи ломове да се използва помощен кофраж. Вече втвърдилият се хоросан да не се пластифицира повече с вода. При преработката и 24 часа след това, температурата на основата и на материала не трябва да пада под +5°C. Важат правилата за преработка на свързаните с цимента строителни вещества.

Почистване и изхвърляне на отпадъците:

Работните уреди и съдове да се почистват с вода веднага след употреба. Останали количества от разбъркания материал да не се излива в канализацията.

Охрана на труда

Моля при работа носете защитно работно облекло, защитни очила и защитни ръкавици. Избягвайте силно запрашаване! По време на преработката да не се пуши, пие или яде! При контакт с кожата и впръскване в очите да се изплаква веднага с вода, най-малко в продължение на 15 минути. Препоръчва се да имате при себе си чашка за изплакване на очите със стерилен разтвор (купува се от аптеките), за да можете за изплакнете очите основно. След това веднага да се консултира очен лекар. Съблюдавайте, моля, указанията за безопасна работа и разпоредбите на професионалните сдружения за работа с вещества, съдържащи (свързани с) цимент.

Състояние към 05/04